Technologia wykonania robót

Zakres Robót:

Etap 1 Renowacja elewacji budynku – malowanie ścian,

a)   Prace przygotowawcze, przygotowanie podłoża:

- demontaż rynien i rur spustowych,

- wymiana pasa podrynnowego zlokalizowanego na gzymsie budynku,

- wymiana obróbki blacharskiej nad cokołem budynku,

- istniejące parapety zewnętrzne dokładnie odczyścić oraz odtłuścić,

- zabrudzenia i warstwy tynku o niskiej wytrzymałości należy usunąć, zmywając je strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem, lub mechanicznie (skuć, zdrapać, zeszlifować),

- miejsca porażone glonami przemalować preparatem do zwalczania np. PCI Multitop FC. Po jego całkowitym wyschnięciu nalot usunąć, a powierzchnię zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem. Czynność malowania preparatem powtórzyć,

- pęknięcia i rysy tynku delikatnie rozciąć nie uszkadzając warstwy zbrojnej, a następnie wypełnić silikonem akrylowym z piaskiem. Zawartość piasku pozwoli zbliżyć strukturę naprawianego miejsca do struktury elewacji,

- w miejscach odspojeń tynku nałożyć nowy tynk nachodząc na stary zakładem około 3,0-4,0 cm. Miejsca odcięć zabezpieczyć taśma papierową, którą należy usunąć po nałożeniu tynku,

- podłoża o dużej nasiąkliwości (tynk kornikowy), należy obficie zagruntować preparatem np. PCI Gisogrund OP i pozostawić do wyschnięcia, przez co najmniej 2 godziny,

UWAGA!

Przed malowaniem elewacji należy wykonać ocieplenie ścianek oraz remont balkonów i loggii.

- Malowanie systemu ociepleń oraz gzymsów i parapetów

Malowanie wykonać z użyciem farby silikonowej np. PCI Multitop FM nakładając ją za pomocą walka w dwóch warstwach. Należy kontrolować grubość warstwy farby ponieważ zbyt gruba warstwa farby może pękać, kolor uzgodnić z inwestorem.

UWAGA!

Przed malowaniem wykonać remont gzymsów.

- Malowanie parapetów zewnętrznych

Odczyszczone i odtłuszczone blachy pomalować farbą antykorozyjną np. Metal Unicoat. Farbę nanosić wałkiem lub pędzlem,

- Wykonanie uszczelniaczy

Wszystkie styki ram okiennych i ram drzwi balkonowych z elewacją, obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych uszczelnić za pomocą Poliuretanowego materiału uszczelniającego np. PCI Elritan 100,

- Remont gzymsów

Gzymsy należy oczyścić z istniejącej powłoki farby, ocieplić styropianem grafitowym 5 cm z zachowaniem istniejącego wyglądu gzymsu od strony frontowej, wykonać wyprawy tynkarskie (siatka, klej, siatka, tynk gładki), docieplenie obejmuje również daszki nad ostatnimi piętrami licowane z gzymsem. Od góry pod pasem pod rynnowym gzyms ocieplić twardym styropianem EPS 100 lub XPS i pokryć płyta OSB na której zostanie zamontowany nowy pas pod rynnowy.

- Montaż nowych rynien i rur spustowych.

Etap 2 Remont balkonów,

a) prace przygotowawcze

- wyciąć elewacje budynku przy balkonie na wysokość około 30-40 cm

- zdemontować płytki gresowe,

- zdemontować warstwę spadkowa z izolacją do płyty żelbetowej,

- zdemontować poręcze balustrady wraz ze słupkami nad ceownikiem,

- w miejscu występowania odwodnienia, w murku zewnętrznym rozkuć otwór, który posłuży do zamontowania systemowego rzygacza odprowadzającego wodę z  powierzchni izolacji głównej. Otwór wykonać od poziomu płyty głównej. Przy pomocy spoiwa np. PCI Bauharz obsadzić w murku zewnętrznym balkonu systemowy prefabrykowany rzygacz,

- wykonać systemowy jastrych spadkowy balkonowy np. PCI Polycret K40 z zachowaniem spadku około 0,5-1,5% w stronę rzygacza spadków.

Przykład systemowego rzygacza.

b)  izolacja przeciwwilgociowa

- przygotować podłożę pod wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zgodnie z zaleceniami systemu producenta, na powierzchni płyty balkonu, ścianie budynku i murkach zewnętrznych balkonu,

- izolację wykonać w systemowym rozwianiu do balkonów systemu wentylowanego np. resitrix skw full bond, część pionową izolacji wyprowadzić 25-30 cm ponad poziom posadzki,

- uszczelnić połączenie na ramiaka drzwi balkonowych z izolacją przeciwilgociową,

- ocieplić przy użyciu płyt XPS strefę styku drzwi balkonowych z płytą balkonową,

- odtworzyć wycięta elewacje na ścianie budynku, w strefie cokołowej tynk mozaikowy i płyty XPS.

c)  okładzina z płytek

Okładzinę wykona w systemie balkonu wentylowanego. Systemowa płytka gr. 2cm o wymiarach 60 cm x 60 cm, na regulowanych wspornikach. Płaszczyznę płytek wykonać w poziomie lub z niewielkim spadkiem.

d)  ocieplenie ścian zewnętrznych balkonu oraz podniebień balkonów,

Ocieplenie ścian i podniebień balkonów wykonać z użyciem styropianu grubości 5,0 cm. Prace wykonać stosując systemowe rozwiązanie, tynk typu kornik, w strefie cokołowej od wewnątrz płyty XPS tynk mozaikowy. Na połączeniu ściana-podciąg wtopić listwę kapinosową. Wykonać przebudowę balustrady i pokrycie murku (zgodnie ze szczegółem znajdującym się w części rysunkowej),

e)   prace malarskie

Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności murek wymalować od wewnątrz i wewnątrz farbą silikonową np. PCI Multitop FM. Stalowe ceowniki balustrady powyżej murków wymalować farbą antykorozyjną np. Metal Unicoat.

f)   wykończenie murku od góry

Wykonać zgodnie z częścią rysunkową, płyta OSB ze spadkiem zamontowana do ceownika, na płycie obróbka blacharska z kapinosem.

g)   balustrada

Balustrada podlega renowacji i przebudowie. Podwyższenie balustrad około 10 cm (min. wysokość od wykończonej posadzki 110 cm), usuniecie części słupków, montaż dodatkowych dwóch poprzeczek z płaskownika, wspawać podkładki z blachy przez które później balustrada będzie kotwiona do ceownika i murku. Balustrada podlega renowacji, oczyszczenie przez piaskowanie i malowanie proszkowe.